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Техническая спецификация 

Technical Specification 


Спецификация на электроизоляционную ленту ЭРА PRO PROPET19
Plug specification for Fabric tape ERA PRO PROPET19
TABLE 1:      PARAMETERS OF adhesive FIBRIC AUTO USE tape  

Таблица 1: 
Технические характеристики электроизоляционной ленты ЭРА PRO на основе полиэстера
	№
	Parameter
	Value

	1
	TYPE OF TAPE / Тип ленты
	Pressure sensitive adhesive

	2
	Thickness, mm / Толщина, мм
	= 0.2 (+/- 0.05mm  Allowed )

	3
	WIDTH, mm / Ширина, мм
	19 +/- 5%

	4
	LENGTH, m / Длина, м
	25m +/- 15% (according to thickness tolerance rate)

	5
	Adhesion STRENGTH, N/25mm / Адгезия, Н/25мм
	>= 2.5

	6
	Adhesion STRENGTH, N/cm / Адгезия, Н/cм
	>= 1.0 

	7
	Tensile STRENGTH, N/25mm / Прочность при растяжении, Н/25мм
	>= 100N/25mm

	8
	Tensile STRENGTH, N/10mm / Прочность при растяжении, Н/10мм
	>= 40N/cm

	9
	ELONGATION, % / Удлинение при разрыве %
	>= 10%

	
	Abrasion resistance: 
	Class B 100-499 

	11
	Noise damping: 
	Grade C (>5 to < 10dB (A))

	12
	TEARTABLE
	YES

	13
	Waterproof / вОДОСТОЙКОСТЬ
	YES / ДА


	14
	COLOR / ЦВЕТ
	Black

	15
	MATERIAL OF Backing / МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ
	Fibre

	16
	MATERIAL OF ADHESIVE / КЛЕЙ
	Hot Melt Glue

	17
	INSTALLATION (HANDLING) TEMPERATURE / ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА
	Lowest: -40°C

Highest: + 105°C

	18
	WORKING (OPERATING) TEMPERATURE / ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
	Lowest: -40°C

Highest: + 105°C

	19
	STORAGE TEMPERATURE / ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ
	 Lowest: -20°C

Highest: +50°C

	20
	OPERATING RELATIVE HUMIDITY / ВЛАЖНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ
	up to 98%
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