Приложение №3от 01 июля 2017 к Контракту № AR-14/02/2017

Annex №3 dated July 01, 2017 of Contract № AR-14/02/2017 

Техническая спецификация 

Technical Specification 


Спецификация на самослипающуюся изоляционную ленту ЭРА PRO арт. PROSELF
Plug specification for Rubber tape ERA PRO art. PROSELF
	№
	Parameter
	Value

	1
	TYPE OF TAPE / Тип ленты
	Rubber / Резиновая

	2
	Thickness, mm / Толщина, мм
	 0.5

	3
	WIDTH, mm / Ширина, мм
	15

	4
	LENGTH, m / Длина, м
	5

	6
	TENSILE STRENGTH MPa  / Прочность при растяжении, MPa
	1.7

	7
	ELONGATION, % / Удлинение при разрыве %
	500

	10
	Dielectric strenht, kV/mm / Диэлектрическая прочность, кВ/мм
	20

	11
	Volume Resistivity, Ohm-cm / Сопротивление изоляции Ом/см
	> 1 x 1016

	13
	Waterproof / вОДОСТОЙКОСТЬ
	YES / ДА


	14
	COLOR / ЦВЕТ
	Black / черный

	
	Dissipation factor/  Коэффициент рассеивания
	0.02

	17
	INSTALLATION (HANDLING) TEMPERATURE / ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА
	Lowest: -7°C

Highest: +45°C

	18
	WORKING (OPERATING) TEMPERATURE / ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
	Lowest: -40°C

Highest: +90°C

	19
	STORAGE TEMPERATURE / ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ
	Lowest: +5°C

Highest: +35°C

	20
	OPERATING RELATIVE HUMIDITY / ВЛАЖНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ
	up to 98%

	21
	WEIGHT NETTO, g / ВЕС НЕТТ, г.
	55.5


Настоящее Приложение №3 является неотъемлемой частью договора № AR-14/02/2017 от 14.02.2017
The present Annex №3 is an integral part of Contract № AR-14/02/2017 dated February 14, 2017
Продавец / Seller_______________________

Покупатель / Buyer_______________________


